# Технические характеристики               Care Seal

# FF 312

# Двухкомпонентный прозрачный, грунтовочный лак на основе растворителей для отделки большинства светлых пород древесины. Низкое выделение формальдегида при нанесении и сушке. Выделение формальдегида с готовой

# поверхности ниже требований Е1 для ДСП. Предохраняет от выделения смолы

# с поверхности древесины. Препятствует пожелтению дерева.

# Технические данные    _________________________________________________

# Связка алкидо-амино смолы

целлюлозный эфир

# Сухой остаток           21 %                               Растворитель спирты, эфиры

Плотность                 0.92 г/мл                           Огнеопасность    высокая

Вязкость          55-60 сек. при 23 С             Срок хранения  1 год, при15-25С,

DIN 4                          Перемешать перед нанесением.

Нанесение____________________________________________________________

Метод                отверд.  кол-во к объёму   раствор.  вязкость   мокрая пл. г/кв.м

лака                                сек*

Распыление     DV 320            5 %            DT 890       20-30              70-100

Лаконалив        DV 320            5 %            DT 890       30-40              80-120

* DIN 4.

Жизнеспособность готового раствора 3 дня

Поверхность должна быть хорошо отшлифована. Перед нанесением последующих слоев, требуется промежуточная шлифовка для улучшения адгезии.

Сушка/отверждение_____________________________________________________

Метод                                            температура сушки               время сушки

Воздушная сушка                                  20 С                                   1 - 2 ч

Конвективная сушка                              70 С                                  15-20 мин

Складирование изделий разрешается после их охлаждения до 35 С.

См. Отдельную брошюру, входящую в первую поставку продукта. При внесении изменений в состав продукта новая информация предоставляется со следующей поставкой. Просим всегда обращаться за помощью к нашим специалистам за дополнительной информацией.